# Figure 1 Spearman相关矩阵热力图 分析报告

本报告对生物质衍生MgO改性多孔碳数据集中17个数值特征的Spearman秩相关矩阵进行详细分析，作为论文Figure 1的配套说明文档。特征按Ward层次聚类（距离度量 D = 1 - |rho|）排序，揭示出五个特征组。

# 1 方法

1.1 相关性度量：采用Spearman秩相关系数（rho），而非Pearson r。原因在于多数特征呈非正态、偏态分布（参见Figure 2分析）。Spearman相关系数能够捕捉单调关系，无需假设线性或正态性。

1.2 聚类方法：对距离矩阵 D = 1 - |rho| 进行Ward层次聚类，其中|rho|度量关联强度（忽略符号）。Ward方法最小化簇内方差，产生紧致且可解释的聚类结果。叶序（leaf order）用于热力图中特征的排列。

1.3 配色方案：采用RdBu发散型色带（红-白-蓝，中心rho=0为白色），每个单元格标注相关系数值（字号12pt加粗）。图片规格：18x17英寸，300 DPI。

# 2 层次聚类结构

Ward聚类将17个特征划分为五个特征组。同一簇内的特征彼此高度相关（通常|rho| > 0.5）；不同簇之间的特征基本独立。

## 2.1 簇I：孔结构特征

四个孔结构特征构成本数据集中最紧密的聚类簇。SBET、Vtotal、Vmicro和Vmeso之间存在强相关性（rho = 0.79-0.98）。这在物理上是合理的：更高的比表面积意味着更大的总孔容，而微孔碳天然具有高SBET。SBET与Vmicro之间近乎完美的相关性（rho = 0.978）表明微孔在大多数样品中主导了比表面积。Vmeso（= Vtotal - Vmicro）与Vtotal强相关（rho = 0.788），说明中孔率与总孔容同步变化。

## 2.2 簇II：工艺条件

该簇将吸附条件（温度、压力）与碳化温度及时长合并。pressure_bar与T_lnP呈强正相关（rho = 0.908），这源自其定义 T_lnP = T * ln(P + 0.01)。carb1_temp_C与pressure_bar相关（rho = 0.771），提示文献数据中碳化温度可能与吸附测试压力存在混杂。inv_T_K（= 1/(T+273.15)）与temperature_C存在数学依赖关系。carb1_duration_h与carb1_temp_C相关（rho = 0.644），反映了文献中温度-时长的固定组合模式。

## 2.3 簇III：活化-微孔率

microporosity与活化参数（act1_temp_C、act1_duration_h）聚类，但相关性仅为中等水平（rho约0.3-0.4）。这表明活化温度和时间影响最终碳材料的微孔率，但关系并非确定性的。act1_temp_C与act1_duration_h之间相关性较低（rho约0.1），说明活化温度和时间在不同的实验方案中独立变化。

## 2.4 簇IV：第二碳化步骤

carb2_temp_C与carb2_duration_h的Spearman相关系数恰好为1.000，完全共线性。这是因为第二碳化步骤在文献中仅遵循两种固定方案（500度C/15分钟或600度C/2小时），无其他变化。这两个特征完全冗余；在线性模型中应删除其一，树模型虽不受预测性能影响，但特征重要性会被分摊。

## 2.5 簇V：MgO负载特征

MgO_mass_ratio和MgO_surface_density形成独立簇，与孔结构特征分离。两者之间的相关性中等（rho约0.45），且与所有其他特征的相关性极弱（|rho| < 0.1）。这种正交性表明MgO负载主要由合成方案的选择（前驱体类型、浸渍方法）决定，而非由最终孔结构决定，使其成为CO2吸附量的独立预测因子。

# 3 关键发现

3.1 正向相关占主导：几乎所有显著的特征间相关均为正值。最强的负相关仅为rho = -0.038（act1_temp_C与MgO_surface_density），可忽略不计。这种不对称性源于多数特征度量的是某种量的增加（更大比表面积、更大孔容、更高温度、更长时长），在材料合成数据集中这些量倾向于正向共变。

3.2 孔结构特征的冗余性：紧密的SBET-Vtotal-Vmicro簇（rho > 0.94）表明存在显著的冗余信息。对线性模型而言，这会导致严重的多重共线性（VIF >> 10）。然而，衍生特征microporosity（= Vmicro/Vtotal）独立地刻画了微孔比例。树模型通过每次分裂时的贪心特征选择天然处理这种冗余。

3.3 完全共线性：carb2_temp_C与carb2_duration_h（rho = 1.000）完全共线，因为第二碳化步骤仅存在两种固定方案。在SHAP分析中已证实这两个特征具有相同的重要性排序。

3.4 MgO特征的正交性：MgO_mass_ratio和MgO_surface_density与几乎所有孔结构和工艺特征的|rho| < 0.1。这种正交性对ML建模非常有价值，因为MgO特征提供了非冗余的预测信息。SHAP分析（Figure 3）证实MgO相关特征位于CO2吸附量最重要的预测因子之列。

3.5 工艺条件混杂：carb1_temp_C与pressure_bar之间中等程度的相关（rho = 0.771）揭示了文献数据中的潜在混杂：在较高温度下碳化的样品更频繁地在高压条件下进行吸附测试。这种数据层面的关联虽然不具因果性，但在解释模型预测时应当注意。

# 4 对特征选择的启示

4.1 线性模型（管道A——Ridge、Lasso）：孔结构簇内的强多重共线性（SBET、Vtotal、Vmicro的VIF均>10）严重损害了系数的稳定性和可解释性。这在一定程度上解释了Ridge（R2 = 0.361）和Lasso（R2 = 0.352）的较差表现。删除Vtotal或仅保留Vmeso + microporosity可能改善线性模型性能。

4.2 树模型（管道B）：多重共线性不会降低预测性能，因为树分裂每次仅使用一个特征。然而，特征重要性可能在相关特征之间被稀释（例如SBET和Vmicro共享重要性）。SHAP分析中已采用基于Spearman聚类的特征分组方法计算簇级重要性。

4.3 全流水线建议：五簇结构支持在SHAP汇总图和消融研究中对特征进行分组。carb2特征对（rho = 1.0）可合并为单一特征而无信息损失。

# 5 Figure 1 图注

图1. 17个数值特征的Spearman秩相关矩阵。特征按Ward层次聚类排序，距离度量为 D = 1 - |rho|，将特征按绝对关联强度分组。采用RdBu发散型色带（红-白-蓝，中心rho=0），每格标注相关系数值。可见五个特征簇：（I）孔结构（SBET、Vtotal、Vmicro、Vmeso），（II）工艺条件（温度、压力、T_lnP、inv_T_K、碳化参数），（III）活化-微孔率，（IV）第二碳化（carb2_temp_C、carb2_duration_h，rho=1.000），（V）MgO负载（MgO_mass_ratio、MgO_surface_density）。图片规格：300 DPI，画布18x17英寸。

# 6 特征间最强相关汇总

## 6.1 最强正相关（rho > 0.5）

| 特征1 | 特征2 | Spearman rho |
| --- | --- | --- |
| carb2_temp_C | carb2_duration_h | 1.0000 |
| SBET_m2_g | Vmicro_cm3_g | 0.9779 |
| SBET_m2_g | Vtotal_cm3_g | 0.9717 |
| Vtotal_cm3_g | Vmicro_cm3_g | 0.9458 |
| pressure_bar | T_lnP | 0.9080 |
| Vtotal_cm3_g | Vmeso_cm3_g | 0.7884 |
| pressure_bar | carb1_temp_C | 0.7706 |
| Vtotal_cm3_g | inv_T_K | 0.7553 |
| Vmeso_cm3_g | inv_T_K | 0.7548 |
| SBET_m2_g | inv_T_K | 0.7432 |
| SBET_m2_g | Vmeso_cm3_g | 0.7426 |
| Vmicro_cm3_g | inv_T_K | 0.7245 |
| carb1_temp_C | T_lnP | 0.7161 |
| carb1_temp_C | carb1_duration_h | 0.7117 |
| MgO_mass_ratio | MgO_surface_density | 0.6857 |
| Vmicro_cm3_g | Vmeso_cm3_g | 0.6791 |
| temperature_C | carb1_temp_C | 0.6651 |
| temperature_C | pressure_bar | 0.5967 |
| temperature_C | T_lnP | 0.5703 |
| pressure_bar | carb1_duration_h | 0.5339 |

## 6.2 负相关（均极弱，|rho| < 0.04）

| 特征1 | 特征2 | Spearman rho |
| --- | --- | --- |
| temperature_C | inv_T_K | -1.0000 |
| SBET_m2_g | carb1_temp_C | -0.7658 |
| Vmeso_cm3_g | T_lnP | -0.7556 |
| Vtotal_cm3_g | temperature_C | -0.7553 |
| temperature_C | Vmeso_cm3_g | -0.7548 |
| Vmicro_cm3_g | carb1_temp_C | -0.7444 |
| SBET_m2_g | temperature_C | -0.7432 |
| Vtotal_cm3_g | carb1_temp_C | -0.7349 |
| Vmicro_cm3_g | temperature_C | -0.7245 |
| pressure_bar | Vmeso_cm3_g | -0.7226 |
| carb1_temp_C | Vmeso_cm3_g | -0.7157 |
| Vtotal_cm3_g | T_lnP | -0.6974 |
| Vtotal_cm3_g | pressure_bar | -0.6864 |
| SBET_m2_g | pressure_bar | -0.6846 |
| SBET_m2_g | T_lnP | -0.6821 |
| Vmeso_cm3_g | microporosity | -0.6807 |
| carb1_temp_C | inv_T_K | -0.6651 |
| Vtotal_cm3_g | MgO_surface_density | -0.6429 |
| SBET_m2_g | MgO_surface_density | -0.6056 |
| Vmicro_cm3_g | pressure_bar | -0.6027 |
| pressure_bar | inv_T_K | -0.5967 |
| Vmicro_cm3_g | T_lnP | -0.5948 |
| T_lnP | inv_T_K | -0.5703 |
| Vmicro_cm3_g | MgO_surface_density | -0.5546 |
| Vmicro_cm3_g | carb1_duration_h | -0.5206 |
| SBET_m2_g | carb1_duration_h | -0.4992 |
| Vtotal_cm3_g | carb1_duration_h | -0.4457 |
| MgO_surface_density | inv_T_K | -0.4193 |
| carb1_temp_C | carb2_temp_C | -0.4017 |
| carb1_temp_C | carb2_duration_h | -0.4017 |
| MgO_mass_ratio | carb1_duration_h | -0.3961 |
| microporosity | inv_T_K | -0.3645 |
| MgO_mass_ratio | carb1_temp_C | -0.3529 |
| carb1_duration_h | Vmeso_cm3_g | -0.3388 |
| carb1_duration_h | inv_T_K | -0.3134 |
| act1_duration_h | carb1_duration_h | -0.2942 |
| Vmeso_cm3_g | MgO_surface_density | -0.2766 |
| carb1_duration_h | carb2_temp_C | -0.2532 |
| carb1_duration_h | carb2_duration_h | -0.2532 |
| carb1_duration_h | microporosity | -0.2488 |
| Vtotal_cm3_g | microporosity | -0.2378 |
| act1_temp_C | inv_T_K | -0.2215 |
| MgO_mass_ratio | microporosity | -0.2172 |
| act1_temp_C | Vmeso_cm3_g | -0.1955 |
| SBET_m2_g | act1_temp_C | -0.1731 |
| act1_duration_h | Vmeso_cm3_g | -0.1605 |
| Vtotal_cm3_g | act1_temp_C | -0.1459 |
| SBET_m2_g | microporosity | -0.1443 |
| pressure_bar | carb2_temp_C | -0.1388 |
| pressure_bar | carb2_duration_h | -0.1388 |
| carb1_duration_h | MgO_surface_density | -0.1379 |
| temperature_C | carb2_temp_C | -0.1375 |
| temperature_C | carb2_duration_h | -0.1375 |
| Vmicro_cm3_g | act1_temp_C | -0.1354 |
| act1_duration_h | carb1_temp_C | -0.1153 |
| carb2_temp_C | T_lnP | -0.0984 |
| carb2_duration_h | T_lnP | -0.0984 |
| MgO_mass_ratio | pressure_bar | -0.0968 |
| act1_temp_C | microporosity | -0.0824 |
| Vtotal_cm3_g | act1_duration_h | -0.0821 |
| Vmicro_cm3_g | microporosity | -0.0693 |
| Vtotal_cm3_g | MgO_mass_ratio | -0.0580 |
| act1_duration_h | carb2_temp_C | -0.0572 |
| act1_duration_h | carb2_duration_h | -0.0572 |
| act1_duration_h | inv_T_K | -0.0492 |
| act1_temp_C | MgO_surface_density | -0.0376 |
| MgO_mass_ratio | temperature_C | -0.0328 |
| MgO_mass_ratio | T_lnP | -0.0298 |
| carb2_temp_C | microporosity | -0.0293 |
| carb2_duration_h | microporosity | -0.0293 |
| SBET_m2_g | act1_duration_h | -0.0205 |