# Figure 2 数值特征标准化箱线图 分析报告

本报告对生物质衍生MgO改性多孔碳数据集的17个数值特征进行分布分析，作为论文Figure 2箱线图的配套说明文档。所有特征经Z-score标准化后绘制，按领域知识分为5组，以不同颜色区分。

# 1 数据概览

数据集共341条样本，原始数值特征19个。排除2个零方差特征（act2_temp_C, act2_duration_h），最终纳入箱线图分析的特征17个。

目标变量：CO2吸附量（T = 0度C, P = 1 bar），范围 1.3-292.7 mg/g，均值 99.6 +/- 62.4 mg/g。

# 2 分组分布特征分析

## 2.1 孔结构特征

表征多孔碳的比表面积与孔容。SBET分布广泛（9.8-1623 m2/g，CV=0.63），反映了前驱体和活化条件的多样性。Vmeso（中孔孔容）呈右偏分布（偏度=1.71），多数样品以微孔为主（microporosity中位数0.69），少数样品微孔率接近0，说明孔结构调控范围宽。

| 特征 | 均值 | 标准差 | CV | 偏度 | 缺失率 | 异常值(¦Z¦>3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SBET_m2_g | 728.73 | 462.01 | 0.634 | 0.512 | 0.0% | 0 (0.0%) |
| Vtotal_cm3_g | 0.44 | 0.23 | 0.535 | 0.300 | 0.0% | 1 (0.3%) |
| Vmicro_cm3_g | 0.29 | 0.17 | 0.573 | 0.691 | 0.0% | 0 (0.0%) |
| Vmeso_cm3_g | 0.15 | 0.11 | 0.724 | 1.707 | 0.0% | 3 (0.9%) |
| microporosity | 0.69 | 0.19 | 0.270 | -0.120 | 0.0% | 2 (0.6%) |

## 2.2 MgO负载特征

MgO_mass_ratio中位数仅0.25，呈强右偏（偏度=0.71），表明大多数样品MgO负载量较低，少数样品负载量高。MgO_surface_density（单位比表面积的MgO质量）变异系数高达2.30，偏度7.49，存在极端离群值（最大33.9 g/m2），反映MgO在碳骨架上的分散均匀性差异极大。

| 特征 | 均值 | 标准差 | CV | 偏度 | 缺失率 | 异常值(¦Z¦>3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MgO_mass_ratio | 0.44 | 0.33 | 0.757 | 0.707 | 0.0% | 0 (0.0%) |
| MgO_surface_density | 1.32 | 3.02 | 2.295 | 7.489 | 0.0% | 6 (1.8%) |

## 2.3 工艺条件

temperature_C（吸附温度）以25度C为主（中位数=25），少量样品在高温下测试（最高289度C），呈强右偏（偏度=2.28）。pressure_bar主要集中于1 bar附近，少数高压条件（最高15 bar）形成右拖尾。T_lnP和inv_T_K为衍生复合特征，分布较集中。

| 特征 | 均值 | 标准差 | CV | 偏度 | 缺失率 | 异常值(¦Z¦>3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| temperature_C | 46.11 | 58.31 | 1.265 | 2.278 | 0.0% | 10 (2.9%) |
| pressure_bar | 1.19 | 1.46 | 1.224 | 4.189 | 0.0% | 3 (0.9%) |
| T_lnP | 1.54 | 34.06 | 22.178 | 0.457 | 0.0% | 8 (2.3%) |
| inv_T_K | 0.00 | 0.00 | 0.137 | -1.479 | 0.0% | 6 (1.8%) |

## 2.4 活化参数

act1_temp_C和act1_duration_h仅对进行了第一步活化的样品有值（248/341，缺失率27.3%）。温度集中于700-850度C，时长集中于2 h，分布窄（CV=0.08-0.16）。act2参数因仅9个样品进行了第二步活化，已被排除。

| 特征 | 均值 | 标准差 | CV | 偏度 | 缺失率 | 异常值(¦Z¦>3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| act1_temp_C | 718.83 | 117.50 | 0.163 | -2.314 | 27.3% | 9 (2.6%) |
| act1_duration_h | 1.96 | 0.15 | 0.078 | -3.146 | 27.3% | 11 (3.2%) |

## 2.5 碳化参数

carb1_temp_C呈双峰分布：低温（约160度C，水热碳化）和高温（600-900度C，常规热解），缺失率仅1.5%。carb2参数缺失率49%，说明约半数样品未进行第二步碳化。carb2_temp_C集中于500-600度C（CV=0.05），分布极窄。碳化时长以1-2 h为主，carb1_duration_h有少量高值（最高4 h）。

| 特征 | 均值 | 标准差 | CV | 偏度 | 缺失率 | 异常值(¦Z¦>3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| carb1_temp_C | 433.54 | 269.10 | 0.621 | 0.119 | 1.5% | 0 (0.0%) |
| carb1_duration_h | 1.34 | 0.58 | 0.431 | 2.725 | 15.2% | 6 (1.8%) |
| carb2_temp_C | 590.23 | 29.78 | 0.050 | -2.734 | 49.0% | 17 (5.0%) |
| carb2_duration_h | 1.83 | 0.52 | 0.285 | -2.734 | 49.0% | 17 (5.0%) |

# 3 整体分布特征总结

3.1 非正态性：多数特征呈非正态分布。MgO_surface_density（偏度7.49）、pressure_bar（4.19）、carb1_duration_h（2.73）、temperature_C（2.28）呈强右偏，反映少数极端条件样品的存在。碳化/活化温度参数因工艺类型有限而集中在少数离散取值，呈离散分布而非连续分布。

3.2 缺失模式：缺失主要来自工艺步骤的可选性。当某样品未执行活化/碳化步骤时，相应的温度、时长特征为缺失值（而非0），这一设计保留了步骤是否执行的语义。箱线图中仅以非缺失值绘制。

3.3 离群值：MgO_surface_density的离群值最多（|Z|>3占1.8%），对应MgO负载量极高但比表面积较低的样品。temperature_C有2.9%的离群值，来自非室温吸附测试条件。这些离群值对应真实的极端合成/测试条件，不应剔除。

# 4 对ML建模的启示

4.1 非线性模型必要性：特征分布的非正态性和偏态性进一步支持了本研究中树集成模型（RF、XGBoost、LightGBM、GBDT）和TabPFN优于线性模型（Ridge、Lasso）的结论（非线性-线性R2差距 = 0.592）。

4.2 缺失值处理：管道B（树模型）原生支持缺失值；管道A和C使用SimpleImputer。工艺参数的缺失是结构性的（非随机），步骤是否执行的信息已由分类变量（act1_type等）捕获。

4.3 特征偏度与变换：MgO_surface_density的极端偏度（7.49）建议在管道C（SVR/GPR）中经log1p变换后可能改善性能；树模型对此不敏感。

4.4 零方差特征：act2温度/时长因仅9个样品有值，在预处理阶段被排除，与其分类变量act2_type（none vs. H3PO4）之间存在信息冗余。

# 5 Figure 2 图注

图2. 17个数值特征的标准化箱线图。每个箱体表示四分位距（IQR，Q1-Q3），箱内竖线为中位数（Q2），须线延伸至Q1-1.5xIQR和Q3+1.5xIQR范围内的最远点，须外散点为离群值。X轴为Z-score（减去均值除以标准差），实现不同量纲特征的可比性。五种颜色对应五个特征组：蓝色——孔结构，橙色——MgO负载，绿色——工艺条件，紫色——活化参数，金色——碳化参数。